식품의약품안전청공고 제2005-119호

기구 및 용기․포장의 기준․규격 중 개정(안) 입안예고

2005.  9.  13.

식품의약품안전청

식품의약품안전청 공고 제2005-119호

기구 및 용기․포장의 기준․규격을 개정함에 있어 국민에게 미리 알려 의견을 듣고자 그 취지와 주요내용을 행정절차법 제46조의 규정에 의하여 다음과 같이 공고합니다.

2005년    9월    13일

식품의약품안전청장

기구 및 용기․포장의 기준․규격 중 개정(안) 입안예고

1. 개정이유

다양한 재질의 식품용 용기․포장이 개발됨에 따라 한시적 기준․규격으로 기히 인정된 품목의 공정규격화, 국제 기준과의 조화 및 안전성 확보를 위하여 기구 및 용기․포장의 기준․규격을 신설하려는 것임

2. 주요골자

가. 재질별규격 중 합성수지제에 “폴리부틸렌숙시네이트-아디페이트(polybutylenesuccinate-co-adipate : PBSA)"의 기준․규격 신설

나. 일부 시험방법의 개선 및 자구수정

3. 의견제출

이 개정안에 대하여 의견이 있는 개인 또는 단체는 2005년 11월 12일까지 다음 사항을 기재한 의견서를 식품의약품안전청장(참조:용기포장과장, 주소:서울특별시 은평구 진흥로 231번지, 전화:02-380-1695～8, 팩스:02-380-1361)에게 제출하여 주시기 바라며 더 자세한 내용을 알고 싶으신 분은 식품의약품안전청 홈페이지()를 참고하시기 바랍니다.

http://www.kfda.go.kr

가. 예고사항에 대한 항목별 의견(찬․반 여부와 그 사유)

나. 성명(단체의 경우 단체명과 대표자의 성명), 주소 및 전화번호

기구 및 용기․포장의 기준․규격 중 개정(안)

식품공전 제6. 기구 및 용기․포장의 기준․규격 중 다음과 같이 개정한다.

2. 재질별 규격 1. 중 1-41을 다음과 같이 신설한다.

1-41 폴리부틸렌숙시네이트-아디페이트(polybutylenesuccinate-co-adipate : PBSA)

1) 정의

폴리부틸렌숙시네이트-아디페이트라 함은 호박산, 아디핀산 및 1,4-부탄디올의 공중합물질을 60% 이상 함유하는 중합체를 말한다.

2) 재질규격(㎎/㎏)

(1) 납 및 카드뮴 : 각각 100 이하

3) 용출규격(㎎/l)

(1) 중금속 : 1.0 이하(납으로서)

(2) 과망간산칼륨소비량 : 10이하

(3) 증발잔류물 : 30 이하

(다만, 전분을 함유한 경우에는 제6. 2.재질별 규격 9.전분제 3)용출규격을 적용한다.)

3. 시험방법 6. 2), (1), ② 중 “③ 시험에 따라”를 “② 시험에 따라”로 한다.

3. 시험방법 9. 1), (1) 중 “시험용액으로 검체를”을 “검체를”로 하고, “24시간 방치한 다음 침출액 20ml를 비이커에 취해 수욕상에서 증발건고한다. 식힌 후 염산(1→2) 2ml를 조용히 가하여 용해한 다음 수욕상에서 증발건고하고 식힌 후 0.1N 질산으로 용해하여 전량을 10ml로 하여 시험용액으로 한다.”를 “24시간 방치한 액을 비이커에 옮겨 시험용액으로 한다.”로 한다.

3. 시험방법 9. 1), (2) 중 “(2) 시험에 따라”를 “② 시험에 따라”로 한다.

3. 시험방법 9. 1) 중 (3)을 다음과 같이 추가하고 2) 중 (3)을 삭제한다.

(3) 비소

시험용액 20ml를 취하여 제7. 일반시험법 6. 유해성금속시험법 3) 금속별시험 (1) 비소에 따라 시험한다.

3. 시험방법 9. 2), (1) 중 “24시간 방치한 다음 침출액 5ml를 비이커에 취해 수욕상에서 증발 건고한다. 식힌 후 염산(1→2) 2ml를 조용히 가하여 용해한 다음 수욕상에서 증발건고하고 식힌 후 0.1N 질산으로 용해하여 전량을 10ml로 하여 시험용액으로 한다.”를 “24시간 방치한 액을 비이커에 옮겨 시험용액으로 한다.”로 하고, (2) 중 “C×V×2"를 ”C×V"로 한다.

부   칙

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

신․구조문대비표

현 행	개 정 (안)
1. 일반기준 (생략) 2. 재질별 규격 1. 합성수지제 1-1～1-40 (생략) <신설> 2. ～ 9. (생략)	1. 일반기준 (현행과 같음) 2. 재질별 규격 1. 합성수지제 1-1～1-40 (현행과 같음) 1-41 폴리부틸렌숙시네이트-아디페이트(polybutylene succinate-co-adipate : PBSA) 1) 정의 폴리부틸렌숙시네이트-아디페이트라 함은 호박산, 아디핀산 및 1,4-부탄디올의 공중합물질을 60% 이상 함유하는 중합체를 말한다. 2) 재질규격(㎎/㎏) (1) 납 및 카드뮴 : 각각 100 이하 3) 용출규격(㎎/l) (1) 중금속 : 1.0 이하(납으로서) (2) 과망간산칼륨소비량 : 10이하 (3) 증발잔류물 : 30 이하 (다만, 전분을 함유한 경우에는 제6. 2.재질별 규격 9.전분제 3)용출규격을 적용한다.) 2. ～ 9. (현행과 같음)

현 행	개 정 (안)
3. 시험방법 1. ～ 5. (생략) 6. 금속제 시험방법 1) (생략) 2) 용출시험 (1) 납 ① (생략) ② 시험 시험용액을 적당량 취하여 이하 2. 합성수지제 시험방법 2) 재질시험 (1) 납 및 카드뮴 ③ 시험에 따라 시험한다. 7. ～ 8. (생략) 9. 유리, 도자기, 법랑 및 옹기류 시험방법 1) 액체를 넣었을 때 깊이가 2.5cm 이상의 검체 (1) 시험용액의 조제 시험용액으로 검체를 물로 잘 씻은 다음 액체를 넣었을 때 넘쳐 흐르는 면으로부터 5mm 아래까지 4%초산용액을 채운다. 다만, 용량이 3l이상인 검체의 경우만 4%초산용액의 양을 3l로 한다. 적당한 뚜껑을 덮고 상온에서 암소에 24시간 방치한 다음 침출액 20ml를 비이커에 취해 수욕상에서 증발건고한다. 식힌 후 염산(1→2) 2ml를 조용히 가하여 용해한 다음 수욕상에서 증발건고하고 식힌 후 0.1N 질산으로 용해하여 전량을 10ml로 하여 시험용액으로 한다.	3. 시험방법 1. ～ 5. (현행과 같음) 6. 금속제 시험방법 1) (현행과 같음) 2) 용출시험 (1) 납 ① (현행과 같음) ② 시험 --------------------------------- ----------------------------------------- ② -------------. 7. ～ 8. (현행과 같음) 9. 유리, 도자기, 법랑 및 옹기류 시험방법 1) 액체를 넣었을 때 깊이가 2.5cm 이상의 검체 (1) 시험용액의 조제 검체를 ----------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 액을 비이커에 옮겨 시험용액으로 한다.

현    행

개    정  (안)

(2) 납 및 카드뮴

시험용액으로 2. 합성수지제시험방법 1) 재질시험 (1) 납 및 카드뮴 (2) 시험에 따라 시험한다.

<신설>

2) 액체를 넣었을 때 깊이가 2.5cm미만인 검체 또는 액체를 넣을 수 없는 검체

(1) 시험용액의 조제

검체를 물로 잘 씻은 다음 액체를 넣었을 때 깊이가 2.5cm미만인 검체를 물로 잘 씻은 다음 넘쳐흐르는 면으로부터 5mm아래까지 4%초산용액에 채우고, 액체를 넣을 수 없는 검체는 식품에 접촉하는 면에 대하여 4%초산용액을 담그어 상온에서 암소에 24시간 방치한 다음 침출액 5ml를 비이커에 취해 수욕상에서 증발건고한다.

식힌 후 염산(l→2) 2ml를 조용히 가하여 용해한 다음 수욕상에서 증발건고하고 식힌 후 0.lN 질산으로 용해하여 전량을 10ml로 하여 시험용액으로 한다.

(2) 납 및 카드뮴

(생략)

* 단위면적당 용출량(μg/cm2) ＝	C×V×2
	S

(2) 납 및 카드뮴

-----------------------------------

------------------------- ② ----------

------.

(3) 비소

시험용액 20ml를 취하여 제7. 일반시험법 6. 유해성금속시험법 3) 금속별시험 (1) 비소에 따라 시험한다.

2) 액체를 넣었을 때 깊이가 2.5cm미만인 검체 또는 액체를 넣을 수 없는 검체

(1) 시험용액의 조제

---------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 액을 비이커에 옮겨 시험용액으로 한다.

(2) 납  및 카드뮴

(현행과 같음)

* 단위면적당 용출량(μg/cm2) ＝	C×V
	S

현 행	개 정 (안)
(3) 비소 시험용액 20ml를 취하여 제7. 일반시험법 6. 유해성금속시험법 3) 금속별시험 (1) 비소에 따라 시험한다. (이하 생략)	<삭제> (현행과 같음)